## Slide 1: FREIA Laboratory Facility for Research Instrumentation and Accelerator Development Department of Physics and Astronomy
Projekt kalla magneter Möte om tillverkningsteknik
Roger Ruber
Uppsala, 10 February 2021

## Slide 2: Status – CCT Design
Diskussion med CERN
  0.3mm eller 0.48 mm diameter
    isolationstjocklek tillkommer
  för att ha mindre än 120 A per wire
    7 wire per assemblage: ~1 mm
    5 wire per assemblage: ~1.4 mm
Kontaktat Bruker Superconducting Wire
  inget svar än
Diskussion om högre ström är möjligt
  begränsas av teknisk installation i LHC tunneln
  200 av denna typ av magnet
  om I<120 A
    ingen quench skydd eller energy extraction

## Slide 3: Status – CCT Design
Spår i magnetspindeln
  7 wire per assemblage: ~1 mm
    spår blir ~2.1 mm x 5.2 mm
  5 wire per assemblage: ~1.4 mm
    spår blir ~3 mm x 7.5 mm
Lindningar på samma höjd
  eller växlande?
  kräver olika djuphet !

## Slide 4: Status – CCT Design
Utveckling model och quench skydd beräkning pågår
Diskussion med CERN om typ av järn
  verifikation om det går att använda Armco stål